[修订]

吸收性明胶海绵

Xishouxing Mingjiao Haimian

Absorbable Gelatin Sponge

书页号：2005年版二部－335

[修订]

【性状】 本品为白色至微黄色、质轻、软而多孔的海绵状物；具吸水性，但在水中不溶；经较重的揉搓，不致崩碎。

[增订]

【鉴别】取本品约2cm×2cm×0.5cm浸入60~70℃的水中，使之完全浸润后，弃去多余的水，在此海绵上滴加硫酸铜试液1滴，再滴加2mol/L氢氧化钠溶液1滴，即显蓝紫色。

【检查】甲醛 取本品3片，剪碎，混合均匀，取0.5g，加水100ml，浸泡2小时，并时时振摇，吸取上清液1.0ml，加变色酸溶液[取变色酸钠50mg，加硫酸溶液（9→13）100ml溶解]20ml，摇匀，置水浴中加热30分钟，放冷，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在570nm的波长处测定吸光度，与0.003%（W/V）标准甲醛溶液1.0ml制成的对照液比较，吸光度不得更大（0.6%）。